2023年度珠海市预拌砂浆生产企业资质和备案登记动态核查及质量安全大检查评分汇总表

| 序号 | 企业名称 | 检查综合评分情况 | 总得分 （1000分） | 评定 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备案登记动态核查 （应符合） | 市场行为与诚信综合建设（120分） | 人员与设备设备管理（50分） | 试验室与质量控制 | 安全管理与绿色生产（250分） | 奖励项（80分） |  |  |
|  |  |  |  |  | 分值 （500分） | 产品抽检结果 |  |  |  |  |
| 1 | 珠海市润濠商品混凝土有限公司 | 符合 | 120 | 50 | 436 | 合格 | 209 | 70 | 885 | 优秀 |
| 2 | 广东翔弘新型建材有限公司 | 符合 | 108 | 40 | 443 | 合格 | 243 | 18 | 852 | 优秀 |
| 3 | 广东中联新材料科技有限公司 | 符合 | 109 | 48 | 469 | 砌筑砂浆增塑剂固体含量和密度都不符合 | 206 | 45 | 849 | 合格 |
| 4 | 珠海市志隆商品混凝土有限公司 | 符合 | 105 | 50 | 432 | 合格 | 222 | 40 | 849 | 合格 |
| 5 | 珠海市华力混凝土有限公司 | 符合 | 108 | 50 | 408 | 合格 | 233 | 33 | 832 | 合格 |
| 6 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 符合 | 109 | 44 | 446 | 合格 | 173 | 50 | 822 | 合格 |
| 7 | 珠海市威科建筑材料有限公司 | 符合 | 120 | 50 | 360 | 合格 | 213 | 35 | 778 | 合格 |
| 8 | 广州盈坚建材科技发展有限公司 | 符合 | 101 | 35 | 395 | 合格 | 203 | 40 | 774 | 合格 |
| 9 | 中山市诚立新型建筑材料有限公司 | 符合 | 120 | 45 | 347 | 合格 | 215 | 25 | 752 | 合格 |
| 10 | 中山市岭东建材有限公司 | 符合 | 91 | 42 | 368 | 合格 | 199 | 25 | 725 | 基本合格 |
| 11 | 广东福巢建材有限公司 | 符合 | 95 | 44 | 377 | 合格 | 155 | 40 | 711 | 基本合格 |
| 12 | 中山市神湾镇冠通建筑材料厂 | 符合 | 86 | 31 | 335 | 合格 | 216 | 35 | 703 | 基本合格 |
| 13 | 阳江市建达建材有限公司 | 符合 | 115 | 45 | 274 | 干混抹灰砂浆拉伸粘结强度不符合 | 218 | 35 | 687 | 基本合格 |
| 14 | 恩平市金力新型建筑材料有限公司 | 符合 | 94 | 39 | 358 | 合格 | 167 | 25 | 683 | 基本合格 |
| 15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 符合 | 100 | 43 | 367 | 合格 | 141 | 26 | 677 | 基本合格 |